**Информация об используемом топливе на производство электрической энергии**

**(с указанием поставщика, характеристики топлива) за 2015 г.**

п.15д (Постановление Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | **МУП «Тепло»** |
| ИНН | **6509021565** |
| КПП | **650901001** |
| Местонахождение (адрес) | **Сахалинская область, г. Холмск, ул. Портовая,11** |
| Система налогообложения | **Общая** |
|  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| 1 | Расходы на топливо всего, в том числе: |   |  |
| 1.1 | Уголь (ООО «Горняк - 1») | тыс.руб. | 6887,0 |
|   | Цена топлива  | руб./т | 2520,21 |
|   | Объем топлива | т | 2732,7 |
|   | способ приобретения |   |  покупное |
| 1.7 | Мазут (поставщик ООО «Атлант») | тыс.руб. | 660,3 |
|   | Цена топлива | руб./т | 18842,945 |
|   | Объем топлива  | т | 35,04 |
|   | способ приобретения |   | покупное  |

**ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВА**

**1. Мазут топочный «М-40» ООО «Атлант»**

|  |  |
| --- | --- |
| Массовая доля механических примесей, не более | отсутствие |
| Массовая доля воды, не более | отсутствие |
| Температура вспышки в открытом тигле, не ниже | 94 |
| Температура застывания, не выше | 15 |
| Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо, не менее | 40986 (9789,3) |

**2.Уголь марки ЗДР-0-300 ООО «Горняк 1»**

|  |  |
| --- | --- |
| Зольность (предельная) угля в сухом состоянии (Аd), % | 37,2 |
| Влага (предельная) в рабочем состоянии топлива (Wt), % | 11,5 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, средняя (Qi) кКал/кг | 4100 |

**3.Уголь марки ЗБР-0-300 ООО «Горняк 1»**

|  |  |
| --- | --- |
| Зольность (предельная) угля в сухом состоянии (Аd), % | 15 |
| Влага (предельная) в рабочем состоянии топлива (Wt), % | 26,7 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, средняя (Qi) кКал/кг | 3720 |